MEMORIAL EXECUTIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE.

LOCAL: UIS – Unidade Integrada de Saúde.

Rua De Lurdes, n° 47   Bairro Centro

Ascurra – SC

I – OBJETIVO

O presente memorial visa descrever e especificar os principais critérios para a reforma da parte existente e construção (ampliação) da Unidade Integrada de Saúde.

II- DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de boa qualidade e   estar   rigorosamente   dentro   dos  padrões   exigidos   pelas                NBRs (NORMA BRASILEIRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), sendo que o projeto arquitetônico fornecido pelo órgão municipal, segue de acordo com as normas ANVISA RDC N° 189/03 e ANVISA RDC N° 50/02.

Competirá à empreiteira contratada fornecer todo o material de construção utilizado para a obra, ferramental, maquinários, equipamentos e instalações provisórias, afim da perfeita execução da obra. Ficando a cargo do Setor de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Ascurra pela FISCALIZAÇÃO da obra.

A empreiteira terá a responsabilidade em providenciar os equipamentos de segurança (IPI´s)em conformidade com as NBrs (NORMAS DE SEGURANÇA E NR 18) nos quais segue como capacetes, luvas, óculos, máscaras entre outros.

A contratada deverá seguir rigorosamente a execução dos serviços, conforme os projetos da obra.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno deverá ser executada mediante a utilização de equipamentos adequados, com remoção total dos entulhos existentes, de maneira que a área fique livre pelo menos 5,00 m para cada lado, além dos limites da edificação.

1.2 – PLACA DA OBRA

Será fixada 01 (uma) placa PADRÃO de obra, de forma legível e de fácil visualização com os dizeres fornecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1.3 – LOCAÇÃO DA OBRA

A parte de AMPLIAÇÃO da obra será locada através de gabaritos rígidos, de madeira, em peças (pontaletes) e réguas, obedecendo aos recuos e afastamentos do terreno e todas as medidas do projeto arquitetônico.

2 – TERRAPLANAGEM

Não haverá movimentação de terra em corte e aterro.

3 – FUNDAÇÕES

3.1 – ESCAVAÇÃO

Escavação mecânica e manual das valas para sapatas e baldrames de acordo com as medidas em projeto.

3.2 – LASTRO DE CONCRETO

Será executado um lastro de concreto em todas as valas de sapatas e baldrames para a sua regularização; sendo em concreto não estrutural de espessura e = 5,00 cm, preparo com betoneira conforme memorial quantitativo.

3.3 – SAPATAS/BLOCOS

O bloco armado será executado em concreto usinado com no mínimo de Fck 20 MPA, com dimensões de 80 x 80 x 0,50 cm. A armadura em aço CA-50 segue conforme projeto estrutural e memorial quantitativo.

3.4 – BALDRAMES

As vigas baldrames serão executadas em concreto usinado com no mínimo de Fck 20 MPA, com dimensões de 40 x15 cm. A armadura em aço CA-50 conforme projeto estrutural e memorial quantitativo. A forma do baldrame será de tábua de madeira branca com reaproveitamento máximo de 02 (duas) vezes, conforme memorial de quantitativos.

3.5 – IMPERMEABILIZAÇÃO

Todas as vigas da fundação deverão ser impermeabilizadas através de uma pintura, com no mínimo duas demãos, com tinta à base de material betuminoso, aplicado a frio. Somente será iniciado o assentamento dos tijolos das paredes, após a perfeita e total secagem dos elementos impermeabilizantes.

3.6 – REATERRO DAS VALAS

Será executado o serviço de reaterro nas laterais dos Baldrames e Sapatas utilizando o material escavado.

4 – ESTRUTURAS

4.1 – PILARES

Os pilares serão de concreto armado dosado em central (Usinado) com o mínimo de Fck 20 Mpa. Armadura em aço CA-50 conforme projetos, sendo as dimensões de 30 x 15 cm e cobrimento da armadura de 3,00 cm. As formas serão de tábua de madeira branca com reaproveitamento máximo de 02 (duas) vezes.

4.2 – VIGAS

Em todas as ligações dos pilares da parte de ampliação será executada viga  de amarração em concreto armado dosado em central (Usinado) com mínimo de Fck 20 Mpa. Armadura em aço CA-50 conforme projetos, sendo as dimensões de 30 x15 cm e cobrimento de 3,00 cm. Formas de tábuas e pontaletes para o devido escoramento em madeira branca com reaproveitamento de no máximo 02 (duas) vezes.

4.3 – LAJE DE COBERTURA

Será executada a laje de cobertura para a parte ampliada, sendo laje pré-fabricada (vigotes e alvenaria de preenchimento) de e = 8,00 cm em concreto armado com mínimo de Fck 20 Mpa. Armadura em aço CA-50 conforme projeto estrutural e memorial quantitativo. Formas e pontaletes para o devido escoramento em madeira branca com reaproveitamento de no máximo 02 (duas) vezes.

4.4 – CONTRA PISO

Será executado um contra piso de concreto armado para a área de ampliação com no mínimo de Fck 15 Mpa, controle tipo “B”, e = 10 cm sobre lastro de brita 3 com e = 5 cm e armadura CA-60 conforme projeto estrutural e memorial descritivo.

5 - ALVENARIA

As paredes indicadas em projeto, internas e externas serão executadas com tijolos cerâmicos, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, de forma contra fiada, perfeitamente nivelados e aprumados, obedecendo aos alinhamentos do projeto arquitetônico e com juntas nunca superior a 1,5 cm. Tanto para a parte de reforma quanto para a ampliação.

6 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E HIDRO-SANITÁRIA

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro-sanitárias de acordo com o projeto arquitetônico e as quantidades especificadas na planilha orçamentária.

7 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E SEGURANÇA

Será executada conforme projeto arquitetônico das seguintes descrições:

Poste de recepção, caixa de medição, quadro geral, fusíveis, disjuntores, diferencial residual, eletrodutos, fios, cabos, conectores, tomadas, interruptores, transformadores e reatores, luminárias, lâmpadas, sistema de segurança, e diversos. A estimativa de custo desta etapa foi elabora através do custo unitário básico (CUB) com relação ao percentual da metragem quadrada e valor total da obra.

8 – REVESTIMENTO

8.1 – CHAPISCO E EMBOÇO

Todas as paredes e forro em alvenaria de tijolo cerâmico da reforma e da ampliação receberam revestimento (reboco paulista ou emboço), deverão ser chapiscadas com argamassa pastosa executada no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), e emboço no traço 1:2:9 aplicada a colher.

8.2 - REBOCO

Os revestimentos em reboco serão executados com argamassa de em pasta peneirada no traço volumétrico de 1:3 (cal e areia), com espessura nunca superior a 8 mm e acabamento desempenado, alisado e esponjado.

9 – DA REFORMA

A Reforma consiste na demolição de paredes e de construção de novas paredes, raspagem e limpeza para o preparo do revestimento cerâmico, instalações hidro-sanitárias, elétricas e implantação das esquadrias conforme projeto arquitetônico.

9.1 – REVESTIMENTO CERAMICO DA ÁREA A AMPLIAR E A REFORMAR

Em placa cerâmica de 20 x 20 cm assentada com pasta de cimento colante e rejuntamento com cimento branco.

9.2 – REVESTIMENTO DO PISO PARA ÁREA A AMPLIAR E A REFORMAR

Para o revestimento do piso da parte de ampliação e reforma serão  executados com manta vinílica de 2 x 20 m, e = 2,00 mm assentado com cola de neoprene.

10 – COBERTURA DA PARTE DE AMPLIAÇÃO

10.1 – ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHAS EM FIBROCIMENTO

Para a proteção da laje será executada uma cobertura de estrutura em madeira de boa qualidade (caibros, terças, sarrafos, pontaletes) e telhas de fibrocimento ondulada de e = 8 mm. Fechamento do oitão em alvenaria, sendo calhas, rufos e platibanda conforme projeto.

11 – ESQUADRIAS DA PARTE DE AMPLIAÇÃO E REFORMA

As esquadrias foram cotadas a partir do projeto arquitetônico nas seguintes descrições:

Conjunto de porta madeira lisa 0,60 x 2,10 m;

Conjunto de porta madeira lisa 0,80 x 2,10 m;

Conjunto de porta madeira lisa 0,90 x 2,10 m;

Conjunto de porta madeira lisa 1,20 x 2,10 m;

Conjunto de porta madeira lisa 1,30 x 2,10 m (duas folhas);

Conjunto de porta madeira lisa 1,60 x 2,10 m (duas folhas com visor);

Conjunto de porta em vidro temperado de 8,00 mm em esquadrias de alumínio 2,10 x 2,15 m (duas folhas);

Conjunto de janela em vidro temperado de 8,00 mm em esquadrias de alumínio 2,00 x 1,40 m;

Conjunto de janela em vidro temperado de 8,00 mm em esquadrias de alumínio 1,00 x 0,80 m;

Conjunto de janela em vidro temperado de 8,00 mm em esquadrias de alumínio 0,80 x 0,80 m;

Conjunto de janela em vidro temperado de 8,00 mm em esquadrias de alumínio 0,50 x 1,40 m;

12 - PINTURA

12.1 – PINTURA EM TINTA ACRÍLICA

As áreas para pintura acrílica estão definidas em projeto arquitetônico e memorial quantitativo, que serão em fundo selador e tinta acrílica para paredes internas e externas.

12.2 – PINTURA EM MASSA ACRILICA E ESMALTE A BASE DE AGUA

As áreas para pintura “similar a pintura epóxi” estão definidas em projeto arquitetônico e memorial quantitativo, que serão executadas em massa acrílica e tinta esmalte a base de água.

13 - LIMPEZA FINAL

Após a execução de todas as etapas de serviços da obras, a edificação e suas adjacências serão totalmente limpos, com a remoção dos entulhos.

14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deverão ser usados nas edificações, materiais de boa qualidade, cabendo a fiscalização recusar o uso de quaisquer materiais que não atendam às reais aplicações a que se destina. Os serviços serão medidos nas unidades especificadas na planilha de quantitativos e preços unitários, obedecidas às condições estabelecidas em contrato. A obra deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito funcionamento, devidamente limpos, sem restos de materiais usados na construção.

Ascurra, janeiro de 2011.

MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Integrada de Saúde

(ASCURRA/SC)

Responsável Técnico.

Responsável pela Unidade Integrada de Saúde.

DA LOCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO

A obra de reforma e ampliada se localiza na Unidade Integrada de Saúde no Município de Ascurra /SC.

Os espaços propostos visão atender às exigências da Vigilância Sanitária através da RDC n.º50 de 21 de fevereiro de 2002, RDC n.º189 de 18 de julho de 2003 e as necessidades inerentes da população que busca a utilização desse serviço.

Do programa de necessidades e do zoneamento.

O programa de necessidades foi baseado na RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002, em consulta publica sobre a mesma e complementada pela característica.  A reforma dar-se-á para atender as necessidades da implantação do serviço de atendimento da população das consultas clinicas. O espaço hoje existente é acanhado e sem qualidade para este atendimento.

Das circulações, organograma e fluxograma

Teremos três entradas: atendimento clínico, de visitantes e de serviços. Como o prédio tem uma configuração de um pavimento, a linearidade dar-se a sem obstáculos, ou seja, possuirá ACESSIBILIDADE.

Do dimensionamento

O pré-dimensionamento das áreas se dá através da RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 e demais portarias sub seqüentes para o programa proposto.

Do estilo arquitetônico

O estilo arquitetônico da Unidade Integrada de Saúde será renovado com a reforma e ampliação do espaço de uso comum.

Das especificações em geral.

As especificações constantes do Memorial Técnico Construtivo são generalistas para toda a obra. A leitura de cada detalhe do projeto arquitetônico evidencia as etapas de construção. Se as especificações de algumas das etapas não ficarem claras ao Construtor, a fiscalização deve ser consultada para diminuir as dúvidas decorrentes.

Da Proposta Assistencial

As atividades que serão disponibilizadas na Unidade Integrada de Saúde  são: atendimentos agendados e pronto atendimento de urgência e emergência de baixa e média complexidade. Haja visto que, 95% dos casos podem ser resolvidos nesta unidade

e os 5% restantes encaminhados ao centro de referência nas cidades de Indaial e Blumenau.

Da flexibilidade dos espaços

As áreas estarão de acordo conforme resoluções da ANVISA RDC n° 50/02 e RDC n° 189/03.

Da expansibilidade das Unidades

Um dos objetivos, ou metas a atingir, são de atendimento básico a saúde em uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência.

Do código de edificação e plano Diretor da Prefeitura Municipal de Ascurra.

A localização ZU na Zona Urbana Central do município. Tem uso de equipamentos comunitários I e II, gerando a possibilidade de construção, em função da área do terreno, de:

Taxa de ocupação = 85%

Coeficiente de aproveitamento = 9

Lote mínimo = 360m2

Numero Maximo de pavimentos = 10

Afastamento frontal = 4m

Afastamento lateral e fundos = 1,5m

Temos como meta um horizonte de um ano para colocar a unidade em pleno funcionamento.

7. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS.

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.

Os casos não abordados serão definidos de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

7.1.- Alvenaria de tijolos.

| NBR-6460 | Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à compressão |
| --- | --- |
| NBR-6461 | Bloco Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à Compressão |
| NBR-7170 | Tijolos maciços cerâmicos para alvenaria. |
| NBR-7171 | Bloco Cerâmico para Alvenaria - Especificação |
| NBR-8041 | Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Forma e Dimensões |
| NBR-8042 | Bloco Cerâmico para Alvenaria - Formas e Dimensões |
| NBR-8545 | Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. |

7.2. Argamassas.

| NBR-7175 | Cal hidratada para argamassas. |
| --- | --- |
| NBR-7200 | Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, Aplicação e Manutenção |
| NBR-7222 | Argamassas de Concreto - Determinação. Da Resistência a Tração por Compressão Diametral de Corpos de Prova Cilíndricos. |
| NBR-10908 | Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade |

7.3. Aterros e Escavações.

| NBR-5681 | Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações |
| --- | --- |
| NBR-12266 | Projeto e Execução da Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana |

7.4. Concretos/argamassas.

7.4.a - Cimentos.

| NBR-5732 | Cimento Portland Comum – Especificação |
| --- | --- |
| NBR-5733 | Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação |
| NBR-5735 | Cimento Portland de Alto Forno |
| NBR-5740 | Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de Ensaio |
| NBR-5741 | Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio |
| NBR-6118 | Item 08 - Obras de Concreto |
| NBR-6118 | Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado |
| NBR-7215 | Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão - Método de Ensaio |
| NBR-7226 | Cimentos, terminologia. |
| NBR-11579 | Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 200) |
| NBR-11580 | Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência Normal. |

7.4.b. Agregados.

| NBR-5734 | Peneiras para Ensaio |
| --- | --- |
| NBR-6458 | Grãos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinação da Massa Específica, Massa Específica Aparente e da Absorção de Água. |
| NBR-6465 | Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles” |
| NBR-6467 | Agregados - Determinação do Inchamento de Agregado Miúdo |
| NBR-6491 | Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterização de Pedregulhos e Areia |
| NBR-7211 | Agregados para concreto – Especificação |
| NBR-7214 | Areia Normal para Ensaio de Cimento |
| NBR-7216 | Amostragem de Agregados |
| NBR-7217 | Agregado - Determinação da Composição Granulométrica |
| NBR-7218 | Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e Materiais Friáveis |
| NBR-7219 | Agregado - Determinação do Teor de Materiais Pulverulentos |
| NBR-7220 | Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas Húmicas em Agregado Miúdo |
| NBR-7221 | Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miúdo |
| NBR-7225 | Materiais de Pedra e Agregados Naturais |
| NBR-7251 | Agregado em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária |
| NBR-7389 | Apreciação Petrográfica de Agregados |
| NBR-7809 | Agregado Graúdo - Determinação do Índice Forma Pelo Método do Paquímetro |
| NBR-7810 | Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinação da Massa Unitária |
| NBR-9773 | Agregado - Reatividade Potencial da Álcalis em Combinações Cimento - Agregado |
| NBR-9774 | Agregado - Verificação da Reatividade Potencial Pelo Método Químico |
| NBR-9775 | Agregado - Determinação da unidade Superficial em Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman |
| NBR-9776 | Agregado - Determinação da Massa Específica de Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman |
| NBR-9777 | Agregados - Determinação da Absorção de Água em agregados Miúdos |
| NBR-9917 | Agregados para Concretos - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos Solúveis |
| NBR-9935 | Agregados |
| NBR-9936 | Agregados - Determinação do Teor de Partículas Leves |
| NBR-9937 | Agregados - Determinação da Absorção e da Massa Específica de Agregado Miúdo |
| NBR-9938 | Agregados - Determinação da Resistência ao Esmagamento de Agregados Graúdos |
| NBR-9939 | Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total por Secagem, em Agregado Graúdo |
| NBR-9940 | Agregados - Determinação do Índice de Manchamento em Agregados Leves |
| NBR-9941 | Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratório |
| NBR-9942 | Constituintes Mineralógicos dos Agregados Naturais |
| NBR-10340 | Agregados - Avaliação da Reatividade Potencial das Rochas Carbonáticas com Álcalis de Cimento |
| NBR-10341 | Agregado - Determinação do Módulo de Deformação Estático e Coeficiente de Poisson de Rochas |
| NBR-12695 | Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Natural |
| NBR-12696 | Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial Água Estufa |
| NBR-12697 | Agregados - Avaliação do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada com Etileno glicol |

7.4.c. Concretos.

| NBR- | Aditivos Superplastificantes para Concreto de Cimento Portland |
| --- | --- |
| NBR- | Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples |
| NBR-5627 | Exigências Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido em Relação à Resistência ao Fogo |
| NBR-5672 | Diretrizes para o Controle Tecnológico de Materiais Destinados a Estruturas de Concreto |
| NBR-5673 | Diretrizes para o Controle Tecnológico de Processos Executivos em Estruturas de Concreto |
| NBR-5738 | Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilíndricos ou Prismáticos |
| NBR-5739 | Ensaio de compressão de C.P. cilíndricos de concreto - Método de Ensaio. |
| NBR-5750 | Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionárias - Método de ensaio. |
| NBR-6118 | Itens 8,12,13,14,15 Projeto e execução de obras de concreto armado. |
| NBR-6119 | Cálculo e Execução de Lajes Mistas |
| NBR-6120 | Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações |
| NBR-7212 | Execução de concreto dosado em central - Especificação |
| NBR-7223 | Concreto - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone - Método de Ensaio. |
| NBR-7584 | Concreto Endurecido - Avaliação da Dureza Superficial pelo Esclerômetro de Reflexão |
| NBR-8045 | Concreto - Determinação da Resistência Acelerada à Compressão - Método da Água em Ebulição |
| NBR-8224 | Concreto Endurecido - Determinação da Fluência |
| NBR-8522 | Concreto - Determinação do Módulo de Deformação Estática e Diagrama Tensão - Deformação |
| NBR-8953 | Concreto para Fins Estruturais - Classificação por Grupos de Resistência |
| NBR-9204 | Concreto Endurecido - Determinação da Resistividade Elétrica Volumétrica |
| NBR-9605 | Reconstituição do Traço de Concreto Fresco |
| NBR-9606 | Concreto - Determinação da Consistência pelo Espalhamento do Tronco de Cone |
| NBR-9607 | Prova de Carga em Estruturas de Concreto Armado e Protendido |
| NBR-9832 | Concreto e Argamassa - Determinação dos Tempos de Pega por meio da Resistência à Penetração |
| NBR-9833 | Concreto Fresco - Determinação da Massa Específica e do Teor de Ar pelo Método Gravimétrico |
| NBR-10342 | Concreto Fresco - pedra de Abatimento |
| NBR-10786 | Concreto Endurecido - Determinação do Coeficiente de Permeabilidade à Água |
| NBR-10787 | Concreto Endurecido - Determinação da Penetração de Água sob Pressão |
| NBR-11768 | Aditivos para Concreto de Cimento Portland |
| NBR-12142 | Concreto - Determinação da Resistência à Tração na Flexão em Corpos de Prova Prismáticos - Método de Ensaio |
| NBR-12317 | Verificação de Desempenho de Aditivos para Concreto - Procedimento |
| NBR-12654 | Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto |
| NBR-12655 | Preparo, controle e recebimento de concreto |

7.4.d. Aços para armaduras.

| NBR- | Barra para Concreto Armado - Verificação de Emendas Metálicas |
| --- | --- |
| NBR-6118 | Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado |
| NBR-7477 | Determinação do Coeficiente de Conformidade Superficial de Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras de Concreto Armado |
| NBR-7478 | Método de Ensaio de Fadiga de Barras de Aço para Concreto Armado |
| NBR-7480 | Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado |

7.4.e. Estruturas de madeira/Escoramentos.

| NBR-7190 | Cálculo e Execução de Estrutura de madeira |
| --- | --- |
| NBR-6118 | Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado |

7.5 - Esquadrias.

| NB-346/73 | Esquadrias modulares. |
| --- | --- |
| NB-423/74 | Detalhes modulares de esquadrias. |
| ABNT-6060 | Perfis. |
| ABNT-6063 | Perfis. |
| ABNT-1050 | Laminados. |
| ABNT-1100 | Laminados. |
| ABNT-5005 | Laminados. |
| ABNT-5052 | Laminados. |
| ABNT-5357 | Laminados. |
| NBR-5426 | Plano de amostragem e procedimento na inspeção por atributos/Procedimento. |
| NBR-7202 | Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial e Comercial |
| NBR-10820 | Caixilho para Edificação - Janela |
| NBR-10821 | Caixilho para Edificação - Janela |
| NBR-10822 | Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10823 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Projetante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10824 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Tombar - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10825 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10826 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Reversível - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10827 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10828 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Guilhotina - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10831 | Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e Comercial - Janelas |

7.6. Ferragens.

| NBR- | Cilindro para Fechaduras com Travamento por Pinos |
| --- | --- |
| NBR-5632 | Fechadura de Embutir com Cilindro - Padrão superior. |
| NBR-5634 | Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrão superior. |
| NBR-5638 | Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrão Superior |
| NBR-7177 | Trincos e Fechos |
| NBR-7779 | Alavanca para Basculantes - Padrão Superior |
| NBR-7787 | Trinco e Fecho - Ensaio de Laboratório |
| NBR-7788 | Trinco e Fecho - Ensaio de Campo |
| NBR-7794 | Fecho de Embutir - Padrão Superior |
| NBR-7797 | Fecho de Segurança - Padrão Luxo |
| NBR-8208 | Fechadura de Embutir - Ensaio de Campo |
| NBR-8489 | Fechadura de Embutir - Ensaio de Laboratório |
| NBR-13053 | Fechaduras de Embutir Externa para Portas de Correr - Requisitos |

7.7. Fundações.

| NBR-6118 | Projeto e Execução de obras de concreto armado |
| --- | --- |
| NBR-6122 | Projeto e execução de fundações. |
| NBR-6484 | Execução de sondagens de simples reconhecimento |
| NBR-6489 | Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação |
| NBR-6497 | Levantamento Geotécnico |
| NBR-6502 | Solos e rochas - Terminologia |
| NBR-7250 | Identificação e descrição de amostras de solos obtidos em sondagens de simples reconhecimento. |
| NBR-7678 | Segurança na execução de obras e serviços de construção |
| NBR-8036 | Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios. |
| NBR-9061 | Segurança e Escavação à Céu Aberto |
| NBR-12131 | Estacas - Prova de Carga Estática - Método de Ensaio |

7.8. Impermeabilizações.

| NBR- | Materiais Asfálticos para Impermeabilização na Construção Civil |
| --- | --- |
| NBR-8083 | Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilização |
| NBR-8521 | Emulsões Asfálticas com Fibras de Amianto para Impermeabilização |
| NBR-9227 | Véu de Fibras de Vidro para Impermeabilização |
| NBR-9228 | Feltros Asfálticos para Impermeabilização |
| NBR-9229 | Mantas de Butil para Impermeabilização |
| NBR-9396 | Elastômeros em solução para Impermeabilização |
| NBR-9574 | Execução de impermeabilização |
| NBR-9575 | Execução de Projetos de Impermeabilização |
| NBR-9685 | Emulsões Asfálticas sem Carga para Impermeabilização |
| NBR-9686 | Solução Asfáltica Empregada como Material de Imprimação na Impermeabilização |
| NBR-9687 | Emulsão Asfáltica com carga para Impermeabilização |
| NBR-9689 | Materiais e Sistemas de Impermeabilização |
| NBR-9690 | Mantas de Polímeros para Impermeabilização |
| NBR-9910 | Asfaltos Oxidados para Impermeabilização |
| NBR-9952 | Mantas Asfálticas com Armadura, para Impermeabilização |
| NBR-9953 | Mantas Asfálticas - Flexibilidade a Baixa Temperatura |
| NBR-9954 | Mantas Asfálticas - Resistência ao Impacto |
| NBR-9955 | Mantas Asfálticas - Puncionamento Estático |
| NBR-9956 | Mantas Asfálticas - Estanqueidade a Água |
| NBR-9957 | Mantas Asfálticas - Envelhecimento Acelerado por Ação de Temperatura |
| NBR-11797 | Mantas de Etileno-Propileno-Dieno-Monômero (EPDM) para Impermeabilização |
| NBR-12190 | Seleção da Impermeabilização. |

7.9. Instalações elétricas e sistemas diversos.

| ASA | American Standard Association. |
| --- | --- |
| CELESC | Normas vigentes |
| IEC | International Electrical Comission. |
| MB-211 | Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. |
| MB-240 | Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. |
| NBR-5037 | Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. |
| NBR-5111 | Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. |
| NBR-5159 | Ensaios de fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. |
| NBR-5281 | Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico (PVC) até 600 v e 69°C. |
| NBR-5283 | Disjuntores em caixas moldadas. |
| NBR-5288 | Determinação das características isoladas composto termoplástico. |
| NBR-5290 | Disjuntores em caixas moldadas. |
| NBR-5349 | Cabos nu de cobre. |
| NBR-5354 | Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. |
| NBR-5361 | Disjuntores secos de baixa tensão. |
| NBR-5370 | Conectores empregados em ligações de condutores elétricos de cobre. |
| NBR-5386 | Disjuntores secos de baixa tensão. |
| NBR-5410 | Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| NBR-5444 | Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais |
| NBR-5471 | Condutores Elétricos - terminologia |
| NBR-5473 | Instalação Elétrica Predial |
| NBR-5598 | Eletrodutos rígidos de aço carbono. |
| NBR-6120 | Eletrodutos de PVC rígido. |
| NBR-6147 | Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. |
| NBR-6148 | Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. |
| NBR-6150 | Eletrodutos de PVC Rígido. |
| NBR-6244 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama |
| NBR-6256 a 6263 | Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Ensaios |
| NBR-6689 | Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais. |
| NBR-6791 | Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho |
| NBR-6808 | Quadros Gerais de Baixa Tensão. |
| NBR-6980 | Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750 v |
| NBR-7863 | Aparelhos de Conexão (Junção e ou Derivação) para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares |
| NBR-7864 | Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares - Proteção Contra Choques Elétricos |
| NBR-9311 | Cabos Elétricos Isolados - Designação |
| NBR-10637 | Bloco Autônomo de Iluminação de Segurança para Balizamento e Aclaramento |
| NEC | National Eletric Code. |
| NEMA | National Eletrical Manufactures Association. |
| NFPA | National Fire Protection Association. |
| TB-47 | Vocábulo de termos de telecomunicações. |
| VDE | Verbandes Desutcher Elektrote. |
| CELESC | ND 5.1 – Fornecimento em tensão Primária |

7.10. Materiais de Revestimento.

| NBR-7200 | Execução de Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento |
| --- | --- |
| NBR-11172 | Aglomerantes de Origem Mineral |

7.11. Pintura.

| EB-095/96 | Esmalte a base de resina sintética. |
| --- | --- |
| EB-175/64 | Removedor de tintas e vernizes. |
| EB-226 |  |
| MB-061/45 | Pigmentos para tintas. |
| MB-062/51 | Secantes em pó. |
| MB-063/51 | Solventes para tintas. |
| MB-229/56 | Esmalte à base de resina sintética para exteriores. |
| NB-769/73 | Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes. |
| PMB-396 |  |
| NBR-11702 | Tintas para Edificações não Industriais - Classificação |
| NBR-12554 | Tintas para Especificações Não Industriais |

7.12. Segurança

| NBR-6494 | Segurança nos Andaimes |
| --- | --- |
| NBR-7678 | Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção |
| NBR-8681 | Ações e Segurança nas Estruturas |

7.13. Sondagens.

| NBR-6484 | Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos |
| --- | --- |
| NBR-7250 | Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidos em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos |
| NBR-9603 | Sondagem a Trado |
| NBR-9604 | Abertura de Poço e Trincheira de Inspeção em Solo com Retirada de Amostras Deformadas e Indeformadas |
| NBR-9820 | Coleta de Amostras Indeformadas de Solos em Furos de Sondagem |

7.14. Vidros.

| NBR-7199 | Projeto, Execução e Aplicações - Vidros na Construção |
| --- | --- |
| NBR-7210 | Vidro na Construção Civil |
| NBR-11706 | Vidros na Construção Civil. |
| NBR-12067 | Vidro Plano - Determinação da Resistência à Tração na Flexão Ascurra, janeiro de 2011. |